Перспективы  применения  гальванических покрытий    драгоценными металлами  в ювелирном производстве

# Игумнов М.С., Синяков А. Е.,  Дон  Г. М.,  Шевченко В.И.

# ЗАО «ДРАГЦВЕТМЕТ», 11114, г.  Москва, ул. Электродная  д. 12, стр. 1

Часть1

Гальванические покрытия из драгоценных металлов и их сплавов  широко применяются  при финишной обработке  ювелирных изделий,  для  придания ювелирным изделиям определенного цвета, тона и блеска, создании цветовой гармонии при изготовлении изделий с драгоценными камнями, коррозионной защиты,  повышения прочности, твердости, износостойкости.

Нанесение покрытий применят как  при производстве новых ювелирных изделий, так и при реставрации старых. При этом  в зависимости от решаемой задачи наиболее часто применяют процессы серебрения, золочения, родирования, платинирования и палладирования.

Наилучшими  свойствами  обладают  гальванические  покрытия из золота, серебра и их сплавов,  полученные из цианистых электролитов, содержащих от 10 до 60 г/л свободного цианистого калия. Эти электролиты обладают высокой рассеивающей способностью и весьма эффективны при нанесении блестящих качественных покрытий на ювелирные изделия,  имеющие сложный профиль. Однако, эксплуатация цианистых электролитов золочения и серебрения требует особых мер предосторожности из-за присутствия свободного цианистого калия, а также  решения проблем связанных с утилизацией токсичных  промывных вод и отработанных электролитов.

Из не цианистых электролитов  серебрения, наиболее изучены и используются на практике гексаферроцианидный, трилонатный,  роданидный,  йодидный и пирофосфатный электролиты [1-4]. Гальванические покрытия, нанесенные из этих электролитов, как правило, матовые, с синеватым или желтоватым оттенком, поэтому при использовании в ювелирной промышленности такие  покрытия требует дополнительной полировки для  придания изделиям товарного вида. Эти электролиты эффективны, когда требуется нанесение достаточно толстого  покрытия на изделия относительно простой конфигурации.

Для золочения в ограниченном объеме применяют не цианистые: трилонатные, сульфитные, тиосульфатные, триполифосфатные, электролиты [5-7]. Сульфитные и тиосульфатные  электролиты не устойчивы в процессе эксплуатации и трилонатные и триполифосфатные достаточно сложны в приготовлении. Кроме того, из данных электролитов получаются матовые не блестящие  покрытия.

Хорошо себя зарекомендовали  условно безцианистые гексаферроцианидные и цитратные электролиты [8], которые не содержат свободного цианид - иона. Они эффективны для несения гальванических покрытий, на изделия микроэлектроники  и  ювелирной промышленности.

Из гексафероцианидных электролитов получаются матовые покрытия. Из цитратных электролитов можно наносить блестящие покрытия золотом и его сплавами на изделия из серебра, медных и других сплавов.  Эти электролиты  работают при комнатной температуре, с нерастворимыми анодами из платинированного титана или нержавеющей стали.  Однако, составляющие цитратного электролита  в процессе работы  могут окисляться и образовывать мелко дисперсную взвесь в объеме раствора, поэтому при эксплуатации цитратных электролитов необходимо непрерывно фильтровать и периодически корректировать состав по содержанию золота,  комплексообразователя и веществ поддерживающих  рН.. Основной недостаток цитратных электролитов: экологические проблемы,  связанные с  высокой вероятностью выделением в атмосферу токсичного цианистого водорода в процессе утилизации отработанных электролитов и промывных вод.

В последние годы за рубежом,  особое внимание уделяется разработке новых полностью безцианистых электролитов  на основе устойчивых металл - органических комплексов, позволяющих наносить блестящие серебряные и золотые покрытия.

В нашей компании проводятся исследования по созданию таких электролитов. Анализ мирового опыта [9-10]. по разработке блестящих безцианистых электролитов и проведенные нами исследования показали, что наиболее перспективно  использовать при разработке электролитов для нанесения блестящих гальванических покрытий серебра и золота  их прочные комплексы, которые образуются в щелочной среде с азотсодержащими гетероциклическими соединениями типа: сукцинимид, 5,5-диметилгидантоин, циануровая кислота и др. Введение данных органических соединений в растворы простых солей (нитрата и метансульфоната серебра,  золотохлористоводородной кислоты), приводит к образованию устойчивых комплексов типа

Ag R2 - , Au R2 - и  Au R4 -     R- органический радикал.

имеющих минимальную степень диссоциации в щелочных растворах, что позволяет значительно сместить потенциал начала электрохимического  осаждения серебра и золота  в электроотрицательную сторону по сравнению с исходными растворами и приблизится к потенциалу  выделения этих металлов из цианистых электролитов. Т.е. создаются необходимые условия для получения мелкокристаллических, полублестящих осадков серебра и золота, с хорошей адгезией к подложке.

# Электролиты серебрения

Исследование, поведения серебра в щелочных (рН-10-11) растворах показало, что серебро образует с сукцинимидом,  структурная формула которого приведена на рис.1,.

Рис. 1.  Структурная формула  сукцинимида.

комплексы типа   Ag ( C4 H5  NO2 )2 -- . .Из электролитов, приготовленных из метансульфоната серебра и сукцинимида в присутствии блескообразующей добавки, полиэтиленимина  0.1-0.5 г/л, при рН-9-10, комнатной температуре и плотности тока 1-3 А/дм2  получаются  зеркально-блестящие покрытия с голубоватым отливом на деталях из меди, никеля медных и никелевых сплавов. Однако, данный электролит не достаточно устойчив во времени. В течение 7-10 дней он медленно  разлагается с образованием мелкодисперсного серебросодержащего коллоидного осадка, в объеме электролита, при этом ухудшается качество нанесенных покрытий. Причина неустойчивости электролита может быть связана со снижением  рН до 7 за счет взаимодействия гидроксида натрия, входящего в состав электролита, с углекислым газом атмосферного воздуха.

Изучение анодной поляризации показало, что серебро растворяется на аноде с выходом по току менее 60%, а катодный  выход по току более 90%, это требует корректировки состава электролита по серебру в процессе электролиза. Золото практически нерастворимо в сукцинимидных электролитах,  анодный выход по току менее 10%, при катодном выходе по току более 80%.

Наиболее интересные результаты были получены при исследовании электролитов серебрения на основе 5,5-диметилгедантоина, структурная формула приведена на рис.2.

Рис. 2.  Структурная формула 5,5 диметилгидантоина

В щелочном растворе 5,5- диметилгидантоина серебро образует устойчивые комплексы рис.3.

# Рис. 3.. Структурная формула комплекса серебра с 5,5 –диметилгидантоином.

Из таких комплексов на катоде осаждается мелкокристаллические полублестящие покрытия серебра с выходом по току 98-99%. Анодный выход по току близок к  100%. Поэтому электролиз можно проводить с растворимыми серебряными анодами.

Изучение влияния  органических блескообразующих добавок, позволило увеличить яркость и блеск получаемых покрытий.  Определена  оптимальная блескообразующая добавка  (ноу-хау), композиция  на основе смеси нескольких (от 2 до 4) ароматических гетероциклических соединений, позволяющая получать высококачественные блестящие покрытия в широком интервале напряжений на электролизной ванне от 1,6 до 2,5 В. Основным недостатком  разработанного электролита  является появление желтоватого цвета на поверхности покрытий на свету. Предположительно оно происходит из-за разложения серебро - органических соединений,  адсорбированных на катоде в процессе электролиза.

Для  предотвращения этого, явления было изучено влияние смачивающих добавок, предотвращающих адсорбцию на катоде выше указанных соединений.  Установлено что наилучшие результаты получаются при использовании органических соединений с несколькими амино- и спиртовыми группами (ноу-хау).  Выбраны условия электролиза, температура, плотность тока, которые обеспечивают нанесение блестящих серебряных покрытий, не желтеющих в процессе хранения. Результаты  представлены в таблице 1.

Таблица 1.Результаты экспериментов по созданию электролитов блестящего серебрения

| Номер образца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент электролита | Концентрация, твердого г / л , жидкого (мл/л) |
| Нитрат серебра (по Ag) | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 5,5-диметилгидантоин | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Калий гидроксид | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 35,50 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Компонент БА |  | 1,00 |  |  | 1,50 |  |  |  |
| Компонент ББ | 5,50 | 5,50 |  | 5,50 | 5,50 |  |  |  |
| Компонент БС | 1,05 | 1,05 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |  |  |  |
| Компонент СА (мл) |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 |
| Компонент СБ (мл) |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |
| Вода дистиллированная | до 1 л | до 1 л | до 1 л | до 1 л | до 1 л | до 1 л | до 1 л | до 1 л |
| pH | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Перемешивание | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Напряжение, В | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,2-3,0 | 1,2-3,0 | 1,2-3,0 |
| Ток, А | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Плотность тока, А/дм2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Температура, ºС | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Время, мин | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Выход по току, катодный, (анодный), % | 99 (100) | 98 (100) | 99 (97) | 98 (99) | 98 (98) | 100 (98) | 99 (98) | 99 (100) |
| Качество покрытий | блест. | блест. | полу-бл. | темное | блест. | серый | серый | серый |
| Примечание | желтеет | желтеет | желтеет |  | желтеет |  |  | . |
| Номер образца | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Компонент электролита | Концентрация твердого г/л, жидкого мл/л |
| Метансульфонат серебра (по Ag) | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Компонент БА | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Калий гидроксид | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Компонент БВ | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,60 | 1,60 |  |  | 0,80 |
| Компонент ББ | 8,00 | 8,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |  | 4,00 | 4,00 |
| Компонент БС | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| Компонент СА (мл) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |  |  |
| Компонент СБ (мл) |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Компонент СС |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
| Вода дистиллированная | до 1 л | до 1 л | до 1 л | до 1 л | до 1 л | до 1 л | до 1 л | до 1 л |
| pH | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Перемешивание | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Напряжение ,В | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,0-1,2 | 1,0-1,20 | 1,6 |
| Ток, А | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
| Плотность тока, А/дм2 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| Температура, ºС | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Время, мин | 15 | 30 | 15 | 20 | 20 | 1 | 1 | 5 |
| Выход по току | 98 (100) | 99 (99) | 98 (97) | 99(99) | 97( 98) | 100 (97) | 99 (97) | 97 (100) |
| Качество покрытий | блест. | блест. | полу-бл. | полу-бл. | полу-бл. | подгар | подгар | полу-бл. |
| Примечание | не желтеет | не желтеет | не желтеет | блеск усил. не желтеет | не желтеет |  | не желтеет |
| Номер образца | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Компонент электролита | Концентрация твердого г/л, жидкого мл/л |
| Нитрат серебра (по Ag) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 5,5-диметилгидантоин | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Калий гидроксид | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Компонент БА |  |  |  |  | 0,80 | 0,80 | 1,60 | 2,40 |
| Компонент ББ |  |  |  | 4,56 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| Натрий тиосульфат | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 3,50 |  |  |  |  |
| Смачиватель СВ-104 П |  | 0,80 | 0,80 | 0,80 |  |  |  |  |
| Компонент СК |  |  |  |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Компонент СФ, мл |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| Вода дистиллированная | до 1 л. | до 1 л. | до 1 л. | до 1 л. | до 1 л. | до 1 л. | до 1 л. | до 1 л. |
| pH | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Перемешивание | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Напряжение, В | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| Ток, А | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0.15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Плотность тока, А/дм2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Температура, ºС | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Время, мин | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Выход по току | 99 (98) | 98 (90) | 98 (100) | 98 (99) | 98( 99) | 100 (99) | 99 (99) | 98 (100) |
| Качество покрытий | матов. | матов. | матов. | матов. | блест. | полу-бл. | блест. | матовое |
| Примечание | питт. | блеск хуже |  | не желтеет | желтеет | не желтеет | синее |

Примечание: компоненты БА, ББ, БС, БД-  органические гетероциклические соединения составляющие

блескообразующих добавок. Компоненты СА, СБ, СС, СФ  органические вещества, составляющие смачивающих добавок.

Образцы серебряных  покрытий полученных из электролитов № 14 и 25 и 27, которым присвоена марка «ЭЛАРГ» ДМГ  приведены на  рис 4.

Рис. 4.  Образцы серебряных покрытий на изделия из латуни  и бронзы.

Электролиты золочения

Аналогично  были изучены возможности использования золото – органических комплексов для создания электролитов блестящего золочения. Электролиты на основе 5,5 метилгидантоиновых  комплексов (рис 5)  устойчивы во времени и позволяют получать блестящие покрытии  цвета чистого золота.  Катодный и анодный выход по току близки к 100%. Поэтому данные электролиты можно эксплуатировать в ваннах с растворимым золотым анодом

Рис. 5. Структурная формула комплекса золота с 5,5 диметилгидантоином.

.

Ориентировочный состав электролита для блестящего золочения приведен ниже:

# Концентрация  золота по металлу

(золотохлористоводородная  кислота)                                                    6-12 г/л

5.5 –диметилгидантоин                                                                           40-60 г/л

Гидроксид калия                                                                                       40-50 г/л

Буферная добавка                                                                                     12-15 г/л

Блескообразующая добавка (ноу-хау)

на основе придинсодержащих соединений                                            1-2 мл/л

Смачивающая  добавка на основе алкилсульфоновых кислот             0,01 – 0,10 мл/л

Температура                                                                                               30-500С

Напряжение на ванне                                                                               2,5-3,0 В

# Образцы золотых покрытий на  серебро, медь, мельхиор  приведены на рис 6.

ПАСПОРТ

на электролит «ЭЛПАЛ» Л

Электролит «ЭЛПАЛ» Л  предназначен для локального электрохимического палладирования изделий из золота, серебра,  меди, медных сплавов,  сплавов,  никеля и кобальта. Электролит может быть использован в ювелирной  промышленности для нанесения палладиевых покрытий   содержащих   99.0-99.5 % палладия   с использованием стило гальваники.

Цвет покрытий – белый с желтоватым оттенком.

Состав электролита:

палладий тетраминохлорид (в пересчете на металл) –  10 г/л;

хлорид аммония  - 15 г/л

добавка,  корректирующая рН электролита

гидроксид аммония – 45 мл/л;

блескообразующая добавка  -0.05- 2,0 г/л

Температура -25-30 0 С.

Перед нанесением покрытий изделия необходимо обезжиривать  в  щелочном растворе  для обезжиривания. Рекомендуемое напряжение для нанесения палладиевых покрытий карандашом 9,0- 11,0  В. Объем локального  электролита палладирования – от 30 мл до 100 мл. ( по требованию Заказчика.)

Дата изготовления: декабрь 2006 г.

Продукт пожаровзрывобезопасен, не токсичен.

ДЦМ «Гальвани», Москва, ул. Электродная, д. 12, стр. 1.

Генеральный директор                                    Синяков А .Е

Таким образом, разработаны  полностью безцианистые электролиты на основе устойчивых металл – органических комплексов серебра и золота. Из этих электролитов удалось  получать  мелкодисперсные, блестящие, хорошо сцепленные с основой гальванические покрытия серебра и золота толщиной от 1 до 20 мкм..

Электролиты могут работать, как с нерастворимыми анодами из платинированного титана, платины, так и с растворимыми анодами из серебра и золота соответственно. Электролиты можно приготовить из наиболее доступных соединений нитрата или метансульфоната серебра и золотохлористоводородной кислоты.

Важной проблемой при использовании гальванических покрытий в ювелирной промышленности, является получение покрытий определенного цвета. Как правило, для этих целей используются наиболее токсичные цианистые электролиты, имеющие в своем составе