Б.Н Смирнов., Институт цветной металлургии ГНЦ РФ «Уральский институт металлов»,
Б.В Ануфриев, А.В. Воронцов, НПТО «Антикоррозионные полиуретановые материалы и новые технологии»
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АНТИКОРРОЗИЙНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В последние годы на российском рынке лакокрасочных материалов появились импортные и отечественные полиуретановые покрытия и комбинированные системы на их основе. НПТО «Антикоррозионные полиуретановые материалы и новые технологии» является разработчиком и изготовителем таких систем, а также осуществляет их нанесение с предоставлением соответствующих гарантий.

Если кратко сформулировать задачи, которые необходимо решить при защите металла и бетона от коррозии, то среди них следует выделить ряд наиболее актуальных. Среди них: длительные сроки эксплуатации антикоррозионных покрытий (не менее 10-15 лет) в разных климатических зонах; создание промышленных лако-красочных комплексов и комбинированных систем для различных условий эксплуатации: атмосферостойкие покрытия (УХ, УХЛ, ОМ, ОМ-1 и т.д.), нефтебензомаслостойкие и химстойкие покрытия для жидких агрессивных сред, покрытия, эксплуатируемые в условиях тяжелой химпром- атмосферы, покрытия с низкой истираемостью, высокой твердостью, способностью к дезактивации; высокая технологичность при производстве работ; долго сохраняемая декоративность покрытия, одновременно обеспечивающая светостойкость и широкую цветовую гамму; приемлемые для заказчика сроки достижения эксплутационных характеристик покрытия.

Для выполнения такого рода задач и были объединены усилия специалистов ООО «Разноцвет», ЗАО «Дельтапласт» и ряда других предприятий, вошедших в НПТО. Важнейшую роль сыграл подбор научно-исследовательского и инженерно-технического персонала, большая часть сотрудников которого имеет опыт 20-30-летней работы в лакокрасочной промышленности. В ходе выбора направлений работы стало очевидным, что перечисленным задачам в значительной мере отвечают лакокрасочные покрытия на основе однокомпонентных полиуретанов, как в виде самостоятельных комплексов, так и в виде комбинированных систем с применением материалов с иным пленкообразующим.

Попробуем теперь более подробно разобраться в данной проблеме. Дело в том, что после проведения соответствующих испытаний в ведущих НИИ выяснилось, что полиуретановые покрытия в силу своей химической природы не всегда и не везде применимы.

В ряде специфических условий, например, в таких сферах, как защита внутренних поверхностей нефтяных резервуаров, хранилищ нефтепродуктов, серопроводов, в агрессивных химических средах, в случаях, когда от покрытий требуется водонепроницаемости, низкая истираемость, высокая твердость, быстрое достижение эксплуатационных характеристик, применение однокомпонентных полиуретанов в чистом виде, без специальных покрывных эмалей или невозможно, или крайне ограниченно, а в силу их высокой стоимости еще и экономически невыгодно.

При выборе направлений в разработке материалов с высокой степенью антикоррозионной защиты выяснилось и еще одно обстоятельство. Оно касается особенностей содержания цинка в грунтовках (Zn 92-96%), предлагаемых отечественными и зарубежными производителями. В ходе исследований стало очевидным, что такое высокое содержание антикоррозионного пигмента вполне оправдано в тех случаях, когда необходима катодная защита металла. Когда речь идет о сроках эксплуатации вне задач катодной защиты, столь высокое содержание цинка вовсе не обязательно. Об этом можно судить, если сравнить результаты испытаний цинконаполненных (92% Zn) и цинкосодержащих систем, проведенных в ЦНИИС, НИИ ЛКП «Виктория» и ряде других НИИ.

Это касается таких грунтовок, как Steelpant PU Zinc (93%Zn); Jotun (93%Zn); Цинотан (93%Zn); Zinca (96%Zn); Уретан-Антикор протектор (92% Zn), ЭП-057 и «Уретан-Антикор». Сроки эксплуатации систем антикоррозионной защиты с цинкосодержащими и цинконаполненными грунтовками практически совпадают.

Учитывая это обстоятельство, в качестве цинкосодержащей грунтовки с содержанием алюминиевой пасты, сульфата бария, двуокиси титана, специалистами НПТО был предложен однокомпонентный полиуретановый материал Грунт «Уретан-Антикор». Применение импортного полиизоцианата в качестве связующего и антикоррозионных пигментов и наполнителей обеспечило приемлемый результат. Появился высокотехнологичный материал с теми же результатами по климатическим показателям, но с расходом в 1,5-2 раза меньшим при достижении той же толщины. Более того, появившаяся дополнительная эластичность и более низкий коэффициент истираемости материала позволили обеспечить требования российского ГОСТа к защите острых кромок (не менее 0,3 мм по ГОСТ 9.402-80). Результаты испытаний показали, что срок антикоррозионной защиты ровной поверхности и острой кромки, при соблюдении регламента нанесения грунтовки «Уретан-Антикор» совпадают, и при толщине кромки 80 мкм обеспечивают 5-ти летний срок защиты.

Теперь обратим свое внимание на ряд особенностей полимеризации и применения однокомпонентных и двухкомпонентных полиуретанов, а также укажем на специальные свойства комбинированных систем на их основе. Ни один класс антикоррозионных лакокрасочных материалов не обладает таким многообразием заранее заданных свойств, как полиуретаны.

Одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются потребители при нанесении лакокрасочных покрытий, является оставшаяся влага в порах очищенного металла, образованных в результате удаления рыхлой, глубоко въевшейся ржавчины, а также наличие конденсата, который накапливается под старым лакокрасочным покрытием. При применении традиционных лакокрасочных покрытий образующаяся сверху пленка изолирует и удерживает влагу. При замерзании воды происходит ее расширение, что ведет к нарушению лакокрасочного покрытия, образованию внутренних раковин и, как следствие, к подслойной коррозии. В результате сроки антикоррозионной защиты металла сильно сокращаются. Эту проблему успешно решают однокомпонентные полиуретаны, в частности, однокомпонентная полиуретановая грунтовка «Уретан-Антикор», используемая в качестве первого слоя трех- и двухслойного антикоррозионного комплекса «Уретан-Антикор» защиты металла. В отличие от традиционных лакокрасочных покрытий полиуретаны отверждаются за счет реакции с влагой воздуха. Материал реагирует с влагой, содержащейся в атмосфере и в остатках ржавчины на поверхности метала, в его порах, и за счет капиллярного эффекта покрывает всю окрашиваемую поверхность. Отличительная особенность комплекса «Уретан-Антикор» заключается в том, что грунт «Уретан-Антикор» прекрасно смачивает поверхность, изолирует углы, края кромки, быстро и полно отверждается. В результате формируется монолитная интегральная пленка, прочно связанная с поверхностью и проникающая в поры металла. Кроме того, благодаря реакции материалов «Уретан-Антикор» с влагой, содержащейся в воздухе и порах металла, внутреннее напряжение в покрытии не возникает, и во время циклов замерзание-оттаивание оно не набухает.

При применении традиционных лакокрасочных покрытий остатки влаги при температуре ниже 00С превращаются в лед, который разрывает пленку покрытия, в результате чего под покрытием может развиваться коррозия (рис.1).

Полиуретановые лакокрасочные покрытия лишены этих недостатков: грунт «Уретан-Антикор» глубоко проникает в пораженный ржавчиной металл и адсорбирует влагу на поверхности металла (грунтовой слой); набухания покрытия при перепаде температур не происходит (рис.2); в грунт-эмали «Уретан-Антикор» (промежуточный слой) наполнителями служат алюминиевая паста и железная слюда, плоские чешуйки которой плотно перекрывают друг друга, в результате чего предотвращается проникновение внутрь любых внешних загрязнений; эмаль «Уретан-Антикор» (покрывной слой) содержит железную слюду, цветовые пигменты и специальные добавки для защиты от УФ-излучения.

Однокомпонентные полиуретановые материалы «Уретан-Антикор» не только решают проблему подпленочной коррозии. Имеют они и другие немаловажные преимущества.

Материалы одноупаковочные; содержат 75±5% нелетучих веществ; термостойки до температуры 1600С (при кратковременном воздействии до 2000С), обладают высокой цвето- и светостойкостью, не блекнут на протяжении всего срока службы, выпускаются широкой цветовой гаммой. Благодаря их высокой пластичности после окраски металл (например, трубы) можно гнуть, при этом покрытие не повреждается. Они экономичны: при максимальной толщине слоя расход материала минимален. Смешивания компонентов не требуется. Высокое содержание нелетучих веществ обеспечивает достижение толщины слоя в пределах 40-200 мкм. Они не требуют постоянного размешивания, не имеют осадка, не пузырятся. Гарантированный срок эксплуатации при толщине трехслойного покрытия 180 мкм – не менее 12 лет, при толщине трехслойного покрытия 240 мкм – не менее 15 лет, в закрытых помещениях – 20 лет и более. Материалы изготовлены полностью из импортного сырья фирм Bayer, Basf, Exon, E. Werke, Sogem и на высокоэффективном диспергирующем оборудовании. В настоящее время цинконаполненный грунт «Уретан-Антикор» производится на основе отечественного цинкового порошка, не уступающего импортным аналогам, технология производства которого разработана и внедрена Институтом цветной металлургии ГНЦ РФ «Уральский институт металлов». Окрашивание можно производить при температуре воздуха от –100 до +500С и влажности 30…98%. Главное, на что следует обращать внимание при нанесении грунтовочного слоя – это отсутствие кристаллов льда на очищенной поверхности металла, также необходимо учесть изменения в сроках достижения эксплуатационных характеристик покрытия. Для защиты металла от воздействия специфических агрессивных сред следует применять комбинированные системы.

Комбинированные системы на основе однокомпонентных полиуретанов отличаются повышенными сроками службы, особыми свойствами и низкой, по сравнению с трехслойными полиуретановыми покрытиями, ценой. Комбинированные системы состоят из двух слоев: однокомпонентной полиуретановой цинксодержащей грунтовки «Уретан-Антикор» или «Уретан-Антикор протектор» и покрывной эмали. Каждая из систем обладает своими особыми физико-механическими характеристиками, они различаются декоративностью, химической стойкостью, степенью твердости, истираемостью и атмосферостойкостью. В соответствии с ISO 12944-5:1998 «Лаки и краски – защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий» срок службы комплексов «Уретан-Антикор», «Разноцвет-Антикор» «Уретан-Дельта-PRO»для различных климатических условий составляет не менее 15 лет.

Защита внутренних поверхностей хранилищ нефтепродуктов

Суммируя весь комплекс требований, которые предъявляются к лакокрасочным покрытиям для внутренних поверхностей нефтяных резервуаров и хранилищ нефтепродуктов, можно сделать следующие выводы. При разработке лакокрасочной защиты особое внимание следует уделять таким местам резервуаров, как кровля, днище, прилегающие пояса (как наиболее подверженные коррозии). Нельзя сбрасывать со счетов и такие существенные факторы, как переменный уровень зеркала продукта и степень наполнения резервуара. В ряде случаев нельзя не уделять внимание фактору термического расширения металла.

Кроме того, согласно ГОСТ 1510 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» покрытия должны быть устойчивы к воздействию нефти и нефтепродуктов, минерализованной подтоварной воды, газовоздушных сред, а также пара и горячей воды в зависимости т способа подготовки резервуара к ремонту (пропарка или промывка). Покрытие в процессе эксплуатации должно сохранять достаточную прочность сцепления со сталью во всем интервале рабочих температур и в состоянии опорожнения резервуара при температурах окружающего воздуха, включая отрицательные.

В дополнение к этим требованиям следует добавить и еще несколько. Важнейшими из них являются следующие: тщательная подготовка поверхности, умение наносить материал в соответствии с регламентом и его ремонтопригодность, а также используемое для этого оборудование. Нельзя забывать и о том, что от технологичности материала и степени профессионализма персонала, обеспечивающего производство работ и контроль качества покрытия, зависит успешный конечный результат.

Для соблюдения этих многообразных требований при выборе лакокрасочной защиты внутренних поверхностей нефтяных резервуаров и хранилищ нефтепродуктов следует, во-первых, отдавать предпочтение системам с эпоксидной составляющей, которая гарантирует высокую стойкость металла к специфической агрессивной среде, образующейся внутри резервуаров во время эксплуатации. Во-вторых, нужно по возможности не ограничиваться частичной окраской кровли, днища, прилегающих областей. Вполне понятно, что наличие лакокрасочной защиты на всей внутренней поверхности является серьезной гарантией надежности и долговечности эксплуатации нефтяных резервуаров и хранилищ нефтепродуктов.

Всем указанным требованиям в значительной степени отвечает комбинированная система лакокрасочной защиты нефтяных резервуаров и хранилищ нефтепродуктов, разработанная специалистами НПТО «Антикоррозионные полиуретановые материалы и новые технологии».

Комбинированная система «Уретан-Дельта PRO-510» антикоррозионной защиты внутренних поверхностей хранилищ нефтепродуктов прошла испытания на соответствие ГОСТ 9.409 с гарантированным сроком эксплуатации 12 лет, внесена в РД 31.28.10-97 «Комплексные методы защиты судовых конструкций от коррозии».

Система включает:

– Грунтовку «Уретан-Антикор» (80 мкм), производимую ООО «Разноцвет» и представляющую собой однокомпонентный полиуретановый материал, отверждаемый влагой воздуха. Грунтовка содержит целую гамму антикоррозионных пигментов и наполнителей: цинковую пыль, алюминиевую пасту, диоксид титана, сульфат бария, тальки. В результате грунтовка отличается повышенной эластичностью и технологичностью нанесения, свойственной полиуретанам, что обеспечивает устойчивость покрывного слоя эмали к термическому расширению металла и вибронагрузкам. Грунтовка имеет такую структуру, которая позволяет ей проникать в поры металла, обеспечивая высокую адгезию покрытия;

– покрывной защитный слой – эмаль «Дельта PRO-510» (120 мкм) на основе среднемолекулярной эпоксидной смолы, выпускаемая ЗАО «Дельтапласт». Нанесение эмали на полиуретановую грунтовку обеспечивает высокую межслойную адгезию. Сама эмаль отличается высокой стойкостью к воздействию абразивов и истиранию, содержит добавки – ингибиторы коррозии.

В целом комбинированная система «Уретан-Дельта PRO-510» сочетает преимущества полиуретанов и эпоксидов в едином комплексе. Она отличается прочной молекулярной структурой, эластичностью и твердостью, низкой истираемостью, ударопрочностью, высокой водостойкостью, способностью глубоко проникать в поры конструкционного материала, высокой адгезией и виброустойчивостью, что обеспечивает надежную антикоррозионную защиту как всей внутренней поверхности, так и участков подсоединения трубопроводов и запорной арматуры.

Защита внешних поверхностей нефтяных резервуаров и хранилищ нефтепродуктов

К защите нефтяных резервуаров и хранилищ нефтепродуктов предъявляются специфические требования, среди которых не только химическая стойкость, обеспечивающая сохранение антикоррозионных свойств лакокрасочного покрытия в открытой химпроматмосфере и при проливах содержимого резервуаров на внешние поверхности. Важнейшим фактором является низкая степень грязеудержания, декоративность покрытия и длительные сроки эксплуатации.

Наиболее приемлемым вариантом такого рода покрытий является комплекс антикоррозионной защиты внешних поверхностей хранилищ нефтепродуктов «Разноцвет-Антикор».

Комплекс разработан ООО «Разноцвет» и включает:

– грунтовку «Уретан-Антикор» (80…100 мкм) – однокомпонентный полиуретановый материал, отверждаемый влагой воздуха;

– грунт-эмаль «Уретан-Антикор» (80…100 мкм) – однокомпонентный полиуретановый материал, содержащий антикоррозионные пигменты и наполнители: железную слюдку, алюминиевую пасту, диоксид титана и тальки;

– эмаль «Разноцвет» (60…80 мкм) – двухкомпонентный полиуретановый материал, содержащий антикоррозионные пигменты и наполнители в растворе гидроксилсодержащего акрилового полимера, а также функциональные добавки для увеличения твердости и защиты от интенсивного УФ-излучения.

В целом, композиция отличается высокой стойкостью к обливу нефтепродуктами, эластичностью и технологичностью нанесения, свойственной полиуретанам. Материал обеспечивает устойчивость покрытия к термическому расширению металла.

Срок эксплуатации при толщине покрытия 240 мкм – не менее 15 лет (ISO 12944-5:1998); при толщине 180 мкм (двухслойное покрытие) – не менее 12 лет.

В отличие от однокомпонентных полиуретановых и эпоксидных материалов на покрывном слое не происходит меление, покрытие обладает повышенной декоративностью. Возможно получение покрывной эмали с более гладкой поверхностью ярко-белого цвета и светлых тонов для лучшего светоотражения. Время сушки – 1 ч, твердость покрытия – до 0,5 по ТМЛ.

Защита бетонных поверхностей

Наиболее приемлемыми материалами для защиты бетона в открытой химпроматмосфере и в закрытых промышленных помещениях можно считать следующие виды материалов:

– эмаль «Марион» на основе хлорсульфированного полиэтилена со сроком службы 10 лет (80 мкм). Эмаль обладает высокой химической стойкостью и атмосферостойкостью. Отличительной особенностью эмали является возможность ее одновременного нанесения на конструкции, имеющие металлические и бетонные поверхности.

– система защиты бетона «Разноцвет-Антикор Б» на основе полиуретанов со сроком службы не менее 10 лет. Ее отличает высокая декоративность (II класс), возможность получения матовой, полуглянцевой и глянцевой поверхности, по внешнему виду и степени твердости похожей на керамическую плитку любых расцветок.

– краска «Дельта Фасад 1», предназначенная для наружной окраски поверхностей из кирпича, бетона, железобетона, шифера, гипсокартона, ячеистого бетона, оштукатуренных и других пористых поверхностей. Сохраняет высокие защитные и декоративные свойства в условиях промышленной атмосферы умеренного, умеренно-холодного и холодного климатов не менее 10 лет согласно ГОСТ 9.401-91. Представляет собой суспензию пигментов, целевых компонентов в органических растворителях в хлорсодержащем связующем. Наносится на поверхность методами пневматического и безвоздушного распыления, а также валиком и кистью в интервале температуре от –15° до +30°С.

Ценовая политика

В категории соотношения цена-качество по сравнению с импортными аналогами однокомпонентные полиуретановые материалы на 30-60% дешевле, а расход их значительно меньше. При этом они ничем не уступают им по своим физико-механическим свойствам, декоративности, срокам эксплуатации. Об этом можно судить, если сравнивать наиболее распространенные сегодня системы лакокрасочных покрытий и их цены. При продаже лакокрасочных материалов учитывается не только объем заказа, но и специальные дополнительные скидки на материалы, производимые ООО «Разноцвет» и ЗАО «Дельтапласт» в случае выполнения работ специалистами НПТО. Кроме того, при покупке материалов, производимых НПТО, и проведении работ его специалистами заказчику выдается корпоративная гарантия на срок эксплуатации покрытия.

Справочная информация:

Рис. 1. Традиционные лакокрасочные покрытия

Рис. 2. Полиуретановые лакокрасочные покрытия

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
антикоррозионных покрытий для защиты мостовых металлоконструкций 
и стационарных металлических сооружений с длительными сроками эксплуатации

| №№ п/п | Состав системы по слоям | Толщина ЛКП, мкм | Теорет. расход ЛКМ на 1 м² (грамм) | Практич. расход на стройплощадке + 30% (по формуле ЦНИИС)1 г/м² | Цена за 1 кг (на складе производи теля) EUR | Цена за 1 кг на складе, EUR (Россия) | Стоим.1 м² покрытия2 EUR (Россия) | Стоим.1 м² покрытия в руб. (Россия) с учетом практ. расхода3 | Сроки эксплуатации, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ |
| 1. | 1. Steelpant PU Zinc | 80-100 | 327 | 690 | 6,4 | 8,45 | 5,8 | 211,12 | 15 |
|  | 2. Steelpant Mica | 60-80 | 200 | 340 | 8,7 | 11,48 | 3,9 | 141,96 |  |
|  | 3. Steelpant Mica UV | 60-80 | 217 | 370 | 10,3 | 12,9 | 4,8 | 174,72 |  |
|  | Общая толщина | 220-240 |  |  |  |  | 14,5 | 527,80 |  |
| 2. | «Уретан-Антикор» |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 1. Грунт | 80-100 | 220 | 286 | - | 6,5 | 1,86 | 67,70 |  |
|  | 2. Грунт-эмаль | 60-80 | 140 | 286 | - | 8,84 | 2,52 | 91,72 |  |
|  | 3. Эмаль | 60-80 | 140 | 286 | - | 11,24 | 3,2 | 116,48 |  |
|  | Общая толщина | 220-240 |  |  |  |  | 7,58 | 275,90 |  |
| 3. | «Уретан-Антикор» |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 1. Грунт | 80-90 | 220 | 286 | - | 6,5 | 1,86 | 67,70 |  |
|  | 2. Грунт-эмаль | 50-60 | 140 | 182 | - | 8,84 | 1,6 | 58,24 |  |
|  | 3. Эмаль | 50-60 | 140 | 182 | - | 11,24 | 2,0 | 72,80 |  |
|  | Общая толщина | 180-210 |  |  |  |  | 5,46 | 198,74 |  |
| Полиуретановые материалы занимают верхнюю ступень среди антикоррозионных промышленных лакокрасочных покрытий с наиболее длительными сроками эксплуатации. При этом, в отличие от других лакокрасочных материалов, они долго сохраняют декоративность (в т.ч. светостойкость) покрытия. Однокомпонентные полиуретановые материалы отличаются высокой технологичностью при производстве работ (максимальная толщина сухой пленки за 1 слой покрытия 80-100 мкм), не требуют дополнительной межслойной обработки (ошкуривания). Наносятся однокомпонентные полиуретаны при t 0 + 50°С и влажности 98% на влажную поверхность металла. За счет особенностей пленкообразующего материал быстро проникает в поры металла, прочно связывается с поверхностью, полимеризуется и образует монолитную интегральную пленку. Цветовая гамма широкая. Грунт Steelpant PU Zink - в случае необходимости используется в качестве катодной защиты металла. Грунт «Уретан-Антикор» - содержит сложную композицию антикоррозионных пигментов и наполнителей, что обеспечивает ему дополнительную эластичность. Он не только проникает в поры металла, но и прекрасно изолирует углы и кромки металла (по ГОСТ 9.402-80, не менее 0,3 мм), не требует их скругления до 2 мм по ISO 1294-5:1988. Эластичность грунтовки «Уретан-Антикор» гарантирует устойчивость покрытия к термическому расширению металла. Не требует постоянного размешивания при производстве работ. Грунт-эмаль «Уретан-Антикор» - универсальный однокомпонентный полиуретановый материал, может быть использован как грунтовка (в случае запрета на содержание цинка в грунте по соображениям пожаробезопасности), как промежуточный слой и как эмаль в случае, где отсутствуют требования к защите от интенсивных УФ-излучений. В остальном, за исключением расхода грунтовок, оба однокомпонентных полиуретановых комплекса имеют идентичные характеристики и сроки эксплуатации покрытия |
| ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | «Разноцвет-Антикор» |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 1. Грунт «Уретан-Антикор» | 80 | 220 | 286 | - | 6,5 | 1,85 | 67,34 |  |
|  | 2. Грунт-эмаль «Уретан-Антикор» | 80 | 220 | 286 | - | 8,84 | 2,52 | 91,72 |  |
|  | 3. Эмаль «Разноцвет» | 80 | 200 | 260 | - | 8,0 | 2,08 | 75,71 |  |
|  | Общая толщина | 240 |  |  |  |  | 6,45 | 234,77 |  |
| 5. | «Разноцвет-Антикор» |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 1. Грунт «Уретан-Антикор» | 90 | 247 | 322 | - | 6,5 | 1,85 | 67,34 |  |
|  | 2. Эмаль «Разноцвет» | 60 | 150 | 195 | - | 8,0 | 1,56 | 56,78 |  |
|  | Общая толщина |  |  |  |  |  | 3,41 | 124,12 |  |
| По сравнению с однокомпонентными полиуретанами Комплекс «Разноцвет-Антикор» отличается более высокой степенью декоративности (не ниже II класса), большей твердостью, сравнимой с эпоксидными эмалями, более низкой истираемостью, более широкими возможностями по цветовым характеристикам. По сравнению с однокомпонентными полиуретанами двухкомпонентные обладают более полной цветовой гаммой, которая подбирается по требованию заказчика по каталогам RAL, NTSC, МП и образцам. Защита от УФ излучений гарантирует длительную цветостойкость покрытия, сравнимую с его антикоррозионной стойкостью. |

| КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ГРУНТОМ |
| --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | 1. Steelpant PU Zinc | 80-100 | 327 | 690 | - | 8,45 | 5,8 | 211,12 |  |
|  | 2. Виникор | 80-90 | 240 | 450 | - | 2,20 | 1,0 | 36,40 |  |
|  | Общая толщина | 160-190 |  |  |  |  | 6,8 | 247,52 |  |
| 7. | 1. Steelpant PU Zinc | 80-100 | 327 | 690 | 6,4 | 8,45 | 5,8 | 211,12 | 10 |
|  | 2. Эмаль ХВ-16 | 50-60 | 300 | 450 | - | 1,83 | 0,82 | 29,84 |  |
|  | Общая толщина | 130-160 |  |  |  |  | 6,62 | 240,96 |  |
| 8. | 1. Steelpant PU Zinc | 80-90 | 327 | 690 | 6,4 | 8,45 | 5,8 | 211,12 | 10 |
|  | 2. Primastic AL | 100 | 190 | 247 | - | 4,9 | 1,2 | 43,68 |  |
|  | 3. HardtopAS Grey38 | 50 | 143 | 185 | - | 6,29 | 1,16 | 42,22 |  |
|  | Общая толщина | 230-240 |  |  |  |  | 8,16 | 297,02 |  |
| 9. | «Марион-Антикор» |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 1. Грунт «Уретан-Антикор» | 80 | 220 | 286 | - | 6,5 | 1,85 | 67,34 |  |
|  | 2. Эмаль «Марион» | 50 | 130 | 170 | - | 3,0 | 0,51 | 18,56 |  |
|  | Общая толщина | 130 |  |  |  |  | 2,36 | 85,90 |  |
| 10. | «Уретан-Дельта PRO-720» |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 1. Грунт «Уретан-Антикор» | 80-100 | 220 | 286 | - | 6,5 | 1,86 | 67,70 |  |
|  | 2. Эмаль «Дельта PRO-720» | 50-60 | 200 | 245 | - | 2,1 | 0,51 | 18,56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,37 | 86,26 |  |
| 11. | «Уретан-Дельта PRO-510» |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 1. Грунт «Уретан-Антикор» | 80-100 | 220 | 286 |  | 6,5 | 1,86 | 67,70 |  |
|  | 2. Эмаль «Дельта PRO-510» | 50-60 | 180 | 230 | - | 3,4 | 0,79 | 28,75 |  |
|  |  |  |  |  | - |  | 2,65 | 96,45 |  |
| 12. | «Уретан-Дельта PRO-116» |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 1. Грунт «Уретан-Антикор» | 80-100 | 220 | 286 | - | 6,5 | 1,86 | 67,70 |  |
|  | 2. Эмаль «Дельта PRO-116» | 50-60 | 200 | 245 | - | 1,83 | 0,45 | 16,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,31 | 84,08 |  |
| 13. | «Уретан-Дельта PRO-115» |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | Грунт «Уретан-Антикор» | 80-100 | 220 | 286 | - | 6,5 | 1,86 | 67,70 |  |
|  | Эмаль «Дельта PRO-116» | 50-60 | 180 | 230 | - | 2,2 | 0,5 | 18,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,36 | 85,90 |  |
| 14. | 1. Цинотан | 80-100 | 350 | 772 | - | 6,53 | 5,04 | 183,45 | 10 |
|  | 2. Виникор | 80-90 | 240 | 450 | - | 2,2 | 1,0 | 36,40 |  |
|  | Общая толщина | 160-190 |  |  |  |  | 9,46 | 219,85 |  |
| Комбинированные системы на основе полиуретановых грунтовок с покрывными эмалями указанных типов имеют меньшие сроки сохранения декоративности покрытия относительно полиуретановых комплексов, в силу неоднородности грунта и покрывного слоя менее технологичны при производстве работ, хотя каждый имеет свои особые преимущества по степени истираемости, твердости, химстойкости, срокам эксплуатации покрытия. |

| КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ С ЭПОКСИДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ |
| --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15. | Jotun |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 1. Barrier | 50 | 145 | 386 |  | 2,9 | 1,1 | 40,00 |  |
|  | 2. Primastic Univers | 150 | 286 | 371 |  | 3,7 | 1,37 | 49,80 |  |
|  | 3. HardtopAS Grey38 | 50 | 143 | 186 |  | 5,7 | 1,06 | 38,60 |  |
|  | Общая толщина | 250 |  |  |  |  | 3,53 | 128,40 |  |
| 16. | Tikkurila |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 1. Темацинк 99 | 40-50 | 194 | 252 | - | 4,6 | 1,16 | 42,22 |  |
|  | 2. Темакоут ГПЛ-СМИО | 150 | 390 | 507 | - | 3,8 | 1,93 | 70,25 |  |
|  | 3. Темадур 50 | 50 | 151 | 196 | - | 9,0 | 1,76 | 64,06 |  |
|  | Общая толщина | 240-250 |  |  |  |  | 4,85 | 176,53 |  |
| 17. | Экор-Нева |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 1. ЭП-057 | 80-100 | 333 | 423 | - | 2,69 | 1,14 | 41,49 |  |
|  | 2. Виникор | 80-90 | 240 | 450 | - | 2,2 | 1,0 | 36,40 |  |
|  | Общая толщина | 160-190 | 500 | 772 | - |  | 3,69 | 77,89 |  |
| 18. | 1. ЦВЭС 1:1,5 | 80-100 | 240 | 450 | - | 4,4 | 3,4 | 123,76 | 10 |
|  | 2. Виникор | 80-90 |  |  |  | 2,2 | 1,0 | 36,40 |  |
|  | Общая толщина | 160-190 |  |  |  |  | 4,4 | 160,16 |  |
| Комбинированные системы на эпоксидной основе по сравнению с полиуретанами отличаются повышенной твердостью. В то же время их отличает более низкая декоративность (быстрее выцветают, сложно добиться хорошего разлива материала поверхностного слоя при производстве работ, избежать эффекта «шагрени», меления - миграции частиц пигмента на поверхность). Двухкомпонентные эпоксидные материалы требуют точной дозировки при смешивании. Некоторые материалы перед нанесением покрывного полиуретанового слоя требуют ошкуривания поверхности. |

1При расчете практического расхода ЛКМ применялась формула ЦНИИС, из которой следует: при плотности 2,4-29 г/см3 и сухом остатке 60-72% практ. расход находится в пределах 7,67-7,72 г/м2, при плотности 1,4-1,6 г/см3 и сухом остатке 50-60% - в пределах 4,9-4,31 г/м2. При иных данных по сухому остатку и плотности практический расход принимается за 30% для металлоконструкций II и III категории сложности как наиболее распространенных.

2При расчете цен за 1 м2 в тех случаях, где в ценовых листах указана стоимость за 1л материала, учитывается его расход, плотность и толщина покрытия.

3По курсу 1 EUR = 36,40 руб.